Краткое  руководство по укладке коврового покрытия FINETT

- Способ укладки

• Ковровое покрытие F1NETT - это рулонный и плиточный материал, который приклеивается к полу и

укладывается с помощью соответствующего клея методом сплошного приклеивания на

подготовленное основание

2. Процедура укладки

• Подготовить пол - провести измерения и нанести разметку - раскатать сопряженные рулоны -

разрезать материал - скатать рулон - нанести клей - уложить ковровое покрытие -

с помощью роликового пресса прикатать материал (особенно в области швов).

3. Комментарии к укладке

• Подготовленное основание - сухое, ровное, прочное, без трещин и пыли.

• Измерение помещения и раскрой материала производится согласно истинным размерам помещения

с учетом выступов и углов для обеспечения правильного сопряжения материала.

• Оптимальные условия для укладки: температура основания не ниже 15" С, температура воздуха

в помещении не ниже 18" С и не выше 30" С, относительная влажность менее 75%.

• Подрезка краев осуществляется с двух сторон рулона до нанесения клея в один прием при

помощи металлической линейки и острого резака с лезвием трапециевидной или

крючкообразной формы.

• Нанесение клея (UZIN UZ-57, UZ-90 – для рулонов, U-1000 – для плитки) производится

соответствующим шпателем с приблизительным расходом порядка 400 г/м: (шпатель В2) и 500 г/м"

(шпатель ВЗ).

• После укладки коврового покрытия, поверхность необходимо прокатать роликовым прессом для

обеспечения эффекта ровной и бесшовной поверхности. Тщательно обработайте область швов

при помощи валика для прикатки швов.

4. Внимание!

Ходить по ковровому покрытию не ранее, чем через 24 часа с момента укладки.

Накройте ковровое покрытие, если в данном помещении ведутся другие работы.

Пыль, грязь, трещины, влага не позволят уложить ковровое покрытие надлежащим образом.

Чтобы сократить расход коврового покрытия, тщательно измеряйте помещение и нарезайте

материал в соответствии с полученными данными.

Производите раскрой материала до нанесения клея, при этом сопрягаемые рулоны

необходимо подрезать с двух сторон, предварительно уложив их внахлест (3-5см).

Ковровое покрытие необходимо приклеивать по всей поверхности основания и затем разгладить

во избежание морщин.